# Sonnenschutzsystem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 400 Multifit

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal).
Die Befestigung erfolgt mit dem patentierten Multifit-System. Dieses System besteht aus einer Basis und einer Gabel. Die Verzahnung zwischen den beiden Teilen ermöglicht 7 verschiedene Positionen. Der Neigungswinkel ist bei der Montage einstellbar.

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellentyp		Cubic 400

- Lamellenform		rechteckig

- Lamellenhöhe		400 mm

- Lamellenbreite	48 mm

### Halterung

- Typ			Multifit Cubic

- Neigungswinkel	-45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30° oder 45°

- Höhe			90 mm

- Breite			120 mm

### Befestigung der Lamellen

- 2 x Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5 x 70

- 2 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M5

- 2 x Sicherungsmutter DIN 985 M5

### Befestigung der Halterungen

- Direkt an der Tragkonstruktion

  - 3 x Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20

  - 3 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M8

### Zubehör

- Endplatten erhältlich

  - Aluminium AlMg3, gelasert, 3 mm dick

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 2,15 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside type A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Halterung

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Beschichtung

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside type A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999