# Sonnenschutzsystem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic Design 500

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen haben eine Design-Oberflächenstruktur und können mit Endplatten am Ende oder mit diskreten, in der Rückseite verdeckten Wandhalterungen in einem festen Winkel montiert werden.

Um zusätzliche Dynamik in die Fassade zu bringen, können optional LED-Streifen in die Vorderseite der Lamellen integriert werden.

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellentyp		Cubic Design 500

- Lamellenform		Rechteck mit gerippter Oberfläche

- Lamellenhöhe		500 mm

- Lamellenbreite	68 mm

### Befestigung der Lamellen

| Typ | Neigungswinkel |
| --- | --- |
| Endplatte | 0°, 45° oder 90° |
| Wandhalterung | 0° |

### Zubehör

- Optionale LED-Streifen erhältlich: Weiß, Farbe (RGB) oder Weiß + Farbe (RGB).

  - Weiß		11,52 W/m

  - RGB		12,8 W/m (2 pro Lamelle)

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 2,5 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Endplatte

- Aluminium		AlMg3

Gelasert, 8 mm dick

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Wandhalterung

- Stahl			RVS 304

- Beschichtung

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999