Sonnenschutzsystem DucoSlide SlimFrame 5/40 40Z

Fabrikat: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

Permanentes, externes Aluminium-Sonnenschutzsystem mit Schiebepaneelen.

Die Lamellen sind zwischen diskreten Seitenprofilen montiert.

## Produktmerkmale:

- Lamellen:

Typ: Lamelle 40Z

Form: Z-Form

Material: Alu-Stangpressprofile Al Mg Si 0,5

Lamellenhöhe: 85 mm

Lamellenschritt: 110 mm

Neigungswinkel: 48°

Oberflächenbehandlung:

- Standardmäßig natürliche Anodisierung (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)

- Emaillierte Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 µm)

- Seitenprofilen:

Seitenprofil 5/40: 5 x 40 mm

## Oberflächenbehandlung:

- Anodisierung: gemäß den Vorgaben von Qualanod, Schichtdicke 15-20 µm, standardmäßig naturfarben (farblose Anodisierung)

- Pulverlack: gemäß den Vorgaben von Qualicoat, durchschnittliche Mindestschichtdicke 60 µm, standardmäßig RAL-Farben 70 % Glanz

Auf Anfrage sind auch andere Schichtdicken, Anodisierungsfarben und Glanzlackabstufungen möglich sowie „Seaside“-Lacke, Strukturlacke und Lackpulverartikelnummern.

## Schiebesystem:

### Einfaches Schiebesystem

Individuell, separat voneinander bedienbare Paneele.

### Symmetrisches Schiebesystem

Zwei verbundene Paneele, die symmetrisch auseinander oder zueinander geschoben werden.

### Teleskopisches Schiebesystem:

Zwei oder drei hintereinander gekoppelte Paneele, die teleskopisch ausgerollt werden.

## Bedienung:

- Manuell

- Elektrisch:

Motor

Netzspannung: 	230 VAC, 50 Hz

Lmax: 2,3 Aac

Pmax: 40 W

Max. Gewicht: 160 kg

Max. Geschwindigkeit: 100 mm/s

Ip-Schutzklasse: IP 55

Betriebstemp.: -20 °C bis +50 °C

Max. Motorbelastung: 1,5 Nm

Klemmschutz: Ja

Wartung: Wartungsfrei (keine Kohlenstoffbürsten)

Garantie: 1 Jahr

Bescheinigte Testzyklen: 100.000

## Schienen

### Obere Schiene:

- einfache manuelle Bedienung: obere Schiene 31/33/2

- andere Ausführungen: obere Schiene 35/40/2

### Untere Schiene:

- untere Schiene 25/25/4

- eingebaute Schiene		Einfach: 80/43

Doppelt: 140/43

Dreifach:  190/43

## Erfüllt die folgenden Normen bzw. wurde entsprechend getestet:

- Qualicoat (bei gelackter Ausführung).

- Qualanod (bei anodisierter Ausführung).

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Aushärtung.

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

- Motor:

EN 60335-1 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1)

EN 60335-2 (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2)

EN 12445 (Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore)

EN 16005

EN 13241

CE - Konformitätserklärung