# Sonnenschutzsystem – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 150CF Vertikal

## Beschreibung

DucoSun 150CF ist ein architektonisches Komponentensystem mit festen Lamellen. Mit dem patentierten „Schiebe-Klick“-System von DUCO werden die Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel an der Tragkonstruktion befestigt. Die 150CF-Lamellen vereinen die funktionalen Vorteile der Basislamelle 95C mit dem formschönen ellipsenförmigen Design der Lamelle DucoSun Ellips.

## Ausführung

- Lamellenform		150CF

- Lamellenhöhe		117,4 mm

- Lamellentiefe		105 mm

- Lamellenneigung	45°

- Schritt			190 mm

- Länge der Lamelle	Maximal 6000 mm

- Einbautiefe

| Halteprofil | Einbautiefe |
| --- | --- |
| 50/12 | 123 mm |
| 21/50 Multi | 161 mm |
| 30/50 | 161 mm |
| 50/50 | 161 mm |
| 42/62 | 174 mm |
| 42/72 | 1183 mm |
| 50/125 | 236 mm |

- Option		Endstück (Kunststoff)

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamellen und Halteprofile

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,3 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Pulverbeschichtete Polyester-Powder-Beschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Lamellenhalter

- Kunststoff		Polyamid PA 6.6 - glasfaserverstärkt