# Sonnenschutzsystem – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 95C Untenliegend

## Beschreibung

DucoSun 95C ist ein architektonisches Komponentensystem mit festen „C“-Lamellen. Mit dem patentierten „Schiebe-Klick“-System von DUCO werden die Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel an der Tragkonstruktion befestigt.

## Ausführung

- Lamellenform		95C

- Lamellenbreite	95 mm

- Lamellenhöhe		21 mm

- Lamellenneigung	60°

- Schritt			100 mm

- Länge der Lamelle	Maximal 6000 mm

- Halteprofil		42/62

42/72

- Mauerkonsole		Beide Halteprofile können mit allen Mauerkonsolen kombiniert

werden.

| Mauerkonsole | Dekorative Platte (optional) | Maximale Verschiebung |
| --- | --- | --- |
| 350/125/125 | 125/125 | 50 mm |
| 500/125/150 | 150/125 | 150 mm |
| 650/125/150 | 150/125 | 300 mm |

| Halteprofil | Abblendprofil (optional) | Stützstrebe |
| --- | --- | --- |
| 42/62 | 162 Flach | - |
| 42/72 | 175 Flach | Optional |

- Abblendprofil und Stützstrebe

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamellen, Halteprofile und Abblendprofile

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke Halteprofil: min. 2,5 mm

Profilstärke Lamelle: min. 1,3 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Pulverbeschichtete Polyester-Powder-Beschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Lamellenhalter

- Kunststoff		Polyamid PA 6.6 – glasfaserverstärkt

### Mauerkonsolen

- Stahl			Feuerverzinkt (50-60 μm)

Standard unlackiert, dekorative Platte optional erhältlich