# Sonnenschutzsystem – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 95C Vertikal

## Beschreibung

DucoSun 95C ist ein architektonisches Komponentensystem mit festen „C“-Lamellen. Mit dem patentierten „Schiebe-Klick“-System von DUCO werden die Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel an der Tragkonstruktion befestigt.

## Ausführung

- Lamellenform		95C

- Lamellenhöhe		71 mm

- Lamellentiefe		71 mm

- Lamellenneigung	45°

- Schritt			122,5 mm

- Länge der Lamelle	Maximal 6000 mm

- Einbautiefe

| Halteprofil | Einbautiefe |
| --- | --- |
| 50/12 | 91 mm |
| 21/50 Multi | 129 mm |
| 30/50 | 129 mm |
| 50/50 | 129 mm |
| 42/62 | 141 mm |
| 42/72 | 150 mm |
| 50/125 | 204 mm |

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamellen und Halteprofile

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,3 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Pulverbeschichtete Polyester-Powder-Beschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Lamellenhalter

- Kunststoff		Polyamid PA 6.6 - glasfaserverstärkt