# Zonweringsysteem – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 100D Onderliggend

## Omschrijving

DucoSun 100D is een architecturaal componentensysteem met vaste “D” lamellen. Met het gepatenteerde DUCO “Schuif-Klik” systeem worden de lamellen snel en eenvoudig in een vaste hellingshoek aan de draagconstructie bevestigd.

## Uitvoering

- Vorm lamel		100D

- Breedte lamel		102 mm

- Hoogte lamel		26 mm

- Hoek lamel		60°

- Stap			100 mm

- Lengte lamel		Maximum 6000 mm

- Draagprofiel		42/62

42/72

- Muurplaat		Beide draagprofielen kunnen met alle muurplaten

| Muurplaat | Sierplaat (optioneel) | Maximum verschuiving |
| --- | --- | --- |
| 350/125/125 | 125/125 | 50 mm |
| 500/125/150 | 150/125 | 150 mm |
| 650/125/150 | 150/125 | 300 mm |

gecombineerd worden.

| Draagprofiel | Sierlijst (optioneel) | Trekstang |
| --- | --- | --- |
| 42/62 | 162 Vlak | - |
| 42/72 | 175 Vlak | Optioneel |

- Sierlijst en trekstang

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamellen, draagprofielen en sierprofielen

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte draagprofiel: min. 2,5 mm

Profieldikte lamel: min. 1,3 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Lamelhouders

- Kunststof		Polyamide PA 6.6 – glasvezelversterkt

### Muurplaten

- Staal			Warmbad gegalvaniseerd (50-60 μm)

Standaard ongelakt, sierplaat optioneel verkrijgbaar