# Zonweringsysteem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 400 Multifit

## Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium. De lamellen worden ter plaatse in de draagconstructie gemonteerd (horizontaal of verticaal).

De bevestiging gebeurt met het gepatenteerd Multifit-systeem. Dit systeem bestaat uit één basis en een vork. De vertanding tussen de twee onderdelen maakt 7 verschillende posities mogelijk. De hellingshoek is instelbaar bij montage.

## Uitvoering

### Lamel

- Type lamel		Cubic 400

- Vorm lamel		rechthoekig

- Lamelhoogte		400 mm

- Lamelbreedte		48 mm

### Beugel

- Type			Multifit Cubic

- Hellingshoek		-45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30° of 45°

- Hoogte		90 mm

- Breedte		120 mm

### Bevestiging lamel

- 2 x verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991 M5 x 70

- 2 x rondsel DIN 125-1A M5

- 2 x borgmoer DIN 985 M5

### Bevestiging beugel

- Rechtstreeks aan dragende constructie

  - 3 x zeskantbout DIN 933 M8 x 20

  - 3 x rondsel DIN 125-1A M8

### Toebehoren

- Zijplaten verkrijgbaar

  - Aluminium AlMg3, gelaserd, 3 mm dik

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 2,15 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Beugel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Afwerking

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999