# Zonweringsysteem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 400 Tussenliggend

## Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium. Standaard worden de lamellen onder een vaste hoek van 0°, 45° of 90° tussen zijplaten bevestigd. Projectspecifiek kunnen er ook verzamelplaten uitgewerkt worden, waardoor een module ontstaat. De platen worden bevestigd tussen de dragende constructie.

## Uitvoering

### Lamel

- Type lamel		Cubic 400

- Vorm lamel		rechthoekig

- Lamelhoogte		400 mm

- Lamelbreedte		48 mm

### Plaat

| Type | Hellingshoek |
| --- | --- |
| Zijplaat | 0°, 45° of 90° |
| Verzamelplaat | Projectspecifiek |

### Bevestiging lamel

- 8 x zelfdraadvormende schroef DIN 7500-MZ M6 x 30

### Bevestiging plaat

- De platen zijn voorzien van schroefgaten. Bij verzamelplaten kunnen de schroefgaten wijzigen volgens het project.

- De lamellen met zijplaten of modules worden geplaatst tussen de voorgemonteerde constructie.

- De uitzetting wordt opgevangen met neopreen rondsels.

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 2,15 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Plaat

- Aluminium		AlMg3

Gelaserd, 5 mm dik

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999