# Grille de fenêtre à encastrer DucoGrille Classic F 20V

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

Le modèle DucoGrille Classic F 20V est une grille de fenêtre à encastrer, faite de profilés extrudés en aluminium. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. Une moustiquaire est prévue par défaut. La lame en « V » unique assure une meilleure protection contre l'eau et rend la grille impénétrable et pratiquement imperméable aux regards depuis l'extérieur.

## Caractéristiques :

- Hauteur de lame : 20 mm

- Pas de lame : 20 mm

- Largeur de bride : 24 mm

- Profondeur du cadre : 35 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,2 mm

- Surface visuelle libre : 95 %

- Surface physique libre : 34 %

## Accessoires (inclus) :

- Maille inox 2,3 x 2,3 mm anti-insectes (standard) ou anti-vermine (sur demande)

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit version standard :

  - Facteur K entrée d'air : 41,62

  - Facteur K extraction 41,62

  - Coefficient Ce: 0,155

  - Coefficient Cd: 0,155

### Débit version "+ options" :

  - Facteur K - entrée d'air : 45,04

  - Facteur K - extraction : 45,04

  - Coefficient Ce: 0,149

  - Coefficient Cd: 0,149

### Etanchéité à l'eau version standard :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe B

  - v = 1,0 m/s : classe C

  - v = 1,5m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Etanchéité à l'eau version "+ options" :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe A

  - v = 1,0m/s : classe B

  - v = 1,5m/s : classe B

  - v = 2,0m/s : classe C

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ce et Cd