# Grille intérieure à montage en applique DucoGrille Close M100

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

Le modèle DucoGrille Close M 100 est une grille intérieure obturable à montage en applique, réalisée à l’aide de profilés extrudés en aluminium. Les glissières en plastique permettent une ventilation réglable. Le modèle DucoGrille Close M 100 est disponible en standard avec une hauteur de 200 ou 300 mm, et la largeur peut varier jusqu'à un maximum de 1000 mm.

## Caractéristiques :

- Largeur du cadre : 13 mm

- Butée du cadre : 20 mm

- Surface visuelle libre : 28 %

- Surface physique libre : 28 %

## Accessoires (inclus) :

- Pattes de fixation

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit :

  - Facteur K - entrée d'air : 89,00

  - Facteur K - extraction : 89,00

  - Coefficient Ce: 0,106

  - Coefficient Cd: 0,106

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : détermination des coefficients Ce et Cd