# Grille murale – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid++ M 30Z

## Description

DucoGrille Solid++ M 30Z est une grille murale à montage en applique anti-effraction réalisée à l'aide de profilés extrudés en aluminium avec un profil de cadre renforcé. Les lames offrent une grande capacité de ventilation avec des lames relativement petites. Les lames « superposables » forment un ensemble extrêmement solide. La grille atteint la classe de résistance à l'effraction 2 selon les normes NEN 5096 et ENV 1627.

## Modèle

- Forme des lames	30Z

- Perforation		P1 – hauteur 21 mm x largeur 2,5 mm

- Pas			37,5 mm

- Largeur du cadre	56 mm

- Profondeur du cadre	42 mm

- Épaisseur du cadre	42 mm

- Protection		Perforation

P1 comme protection anti-insectes

RVS gaas

2,3 x 2,3 mm comme protection anti-insectes

Les combinaisons suivantes sont disponibles :

|  | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| Perforation P1 | S | S |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 | - | S |

S = standard

## Matériel et traitement de surface

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Réaction au feu

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Classe de résistance à l’effraction

Classe 2 (NEN 5096:2007 et ENV 1627:2011)

### Function garde-corps

Classe XI (BS 6180)

### Surface libre

|  | P1 P1 incl mesh |
| --- | --- |
| Surface visuelle libre (Par mètre de perforation) | 60 % |
| Surface physique libre | 34 % |

### Données de débit d'air

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| Ce | 0,243 | 0,233 |
| Facteur K aspiration | 16,94 | 18,42 |
| Cd | 0,234 | 0,224 |
| Facteur K extraction | 18,26 | 19,93 |

### Étanchéité à l'eau

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | B | C |
| V = 0,5 m/s | C | C |
| V = 1 m/s | C | C |
| V = 1,5 m/s | D | C |
| V = 2 m/s | D | D |
| V = 2,5 m/s | D | D |
| V = 3 m/s | D | D |
| V = 3,5 m/s | D | D |