# Brise-soleil – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 100D Suspendu

## Description

DucoSun 100D est un système à composants architecturaux à lattes fixes en « D ». Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

## Modèle

- Forme des lames	100D

- Largeur de lame	102 mm

- Hauteur de lame	26 mm

- Angle des lames	60°

- Pas			100 mm

- Longueur de lame	Maximum 6000 mm

- Profil porteur		42/62

42/72

- Fixation murale	Les deux profils porteurs peuvent être combinés avec toutes les

fixations murales.

| Fixation murale | Plaque décorative (optionnel) | Déport maximal |
| --- | --- | --- |
| 350/125/125 | 125/125 | 50 mm |
| 500/125/150 | 150/125 | 150 mm |
| 650/125/150 | 150/125 | 300 mm |

| Profil porteur | Profil décorative (optionnel) | Tringle |
| --- | --- | --- |
| 42/62 | 162 Plat | - |
| 42/72 | 175 Plat | Optionnel |

- Profil décorative et tringle

## Matériel et traitement de surface

### Lames, profils porteurs et profils décoratifs

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil porteur : min. 2,5 mm

Épaisseur de la lame : min. 1,3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Clips

- Plastique		Polyamide PA 6.6 – renforcé de fibres de verre

### Fixations murales

- Acier			Galvanisé à chaud (50-60 μm)

Standard non laqué, plaque décorative en option