# Brise-soleil – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun 95C Vertical

## Description

DucoSun 95C est un système à composants architecturaux avec des lames fixes en  « C ». Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

## Modèle

- Forme des lames	95C

- Hauteur de lame	71 mm

- Profondeur de lame	71 mm

- Angle des lames	45°

- Pas			122,5 mm

- Longueur de lame	Maximum 6000 mm

- Profondeur d'installation

| Profil porteur | Profondeur d'installation |
| --- | --- |
| 50/12 | 91 mm |
| 21/50 Multi | 129 mm |
| 30/50 | 129 mm |
| 50/50 | 129 mm |
| 42/62 | 141 mm |
| 42/72 | 150 mm |
| 50/125 | 204 mm |

## Matériel et traitement de surface

### Lames et profils porteurs

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Clips

- Plastique		Polyamide PA 6.6 – renforcé de fibres de verre