# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 100x37 Intermédiaire

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Cette variante de la lame Cubic 100 a une largeur de 37 mm. Les lames sont fixées entre des côtés de collection, créant ainsi un module. Ces modules sont fixés entre la structure porteuse.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic 100x37

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	100 mm

- Largeur de lame	37 mm

### Côté de collection

- Type			Spécifique au projet

- Angle d'inclinaison	Spécifique au projet

### Fixation des lames

- 4 x vis autotaraudeuse DIN 7500-MZ M6 x 30

### Fixation des côtés de collection

- Les côtés sont pourvues de trous de vis qui peuvent changer en fonction du projet.

- Les modules sont placés entre la structure pré-assemblée.

- La dilatation est absorbée par des rondelles en néoprène.

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,7 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Côté de collection

- Aluminium		AlMg3

Découpe laser, 5 mm d’épaisseur

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999