# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 100x37 Orientable

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium avec des lames mobiles. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Cette variante de la lame Cubic 100 a une largeur de 37 mm. Grâce au moteur électrique linéaire, les lames sont réglables en continu.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic 100

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	100 mm

- Largeur de lame	37 mm

- Angle d'inclinaison	0° à 90°, réglable en continu

### Profil porteur

- 60/100, fixation directe à la structure porteuse

### Moteur

- Alimentation		230 VCA, 50 Hz

- Courant		0,55 A

- Puissance		126 W

- Classe IP		IP65

- Longueur du câble	2 m de l’actionneur

### Accessoires

- Couverture en aluminium pour profil porteur 60/100 disponible

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,7 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Profil porteur

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Côté standard

- Aluminium		AlMg3

Découpe laser, 5 mm d’épaisseur

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999