# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 400 Intermédiaire

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. En standard, les lames sont fixées à un angle fixe de 0°, 45° ou 90° entre les côtés. Des côtés de collection spécifiques à un projet peuvent également être développées, créant ainsi un module. Les côtés sont fixées entre la structure porteuse.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Cubic 400

- Forme des lames	rectangulaire

- Hauteur de lame	400 mm

- Largeur de lame	48 mm

### Côté

| Type | Angle d’inclinaison |
| --- | --- |
| Côté standard | 0°, 45° ou 90° |
| Côte de collection | Spécifique au projet |

### Fixation des lames

- 8 x vis autotaraudeuse DIN 7500-MZ M6 x 30

### Fixation des côtés

- Les côtés sont pourvues de trous de vis. Pour les côtes de collection, les trous de vis peuvent changer en fonction du projet.

- Les lames avec les côtés standards ou les modules sont placés entre la structure pré-assemblée.

- La dilatation est absorbée par des rondelles en néoprène.

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 2,15 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Côté

- Aluminium		AlMg3

Découpe laser, 5 mm d’épaisseur

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999