# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Ellips 250 Multifit

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Les lames de forme ovale permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse.

La fixation se fait avec le système breveté Multifit. Ce système se compose d'une base unique et d'une fourchette. L'engrenage entre les deux parties permet 11 positions différentes. L'angle d'inclinaison est réglable lors du montage.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Ellips 250

- Forme des lames	ellipse

- Hauteur de lame	250 mm

- Largeur de lame	43 mm

### Support

- Type			Multifit 80

- Angle d'inclinaison	-75°, -60°, -45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60° ou 75°

- Hauteur		90 mm

- Largeur		50 mm

### Fixation des lames

- 2 x vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991 M5 x 55

- 2 x rondelle DIN 125-1A M5

- 2 x écrou de blocage DIN 985 M5

### Fixation des supports

| Type | Matériel |
| --- | --- |
| Directement attaché à la structure porteuse | - 1 x vis à tête hexagonal DIN 933 M8 x 20 - 1 x rondelle DIN 125-1A M8 |
| Sur profil porteur DUCO | - 1 x vis à tête hexagonal DIN 933 M8 x 20 - 1 x rondelle DIN 125-1A M8 - 1 x plaque d’écrou M8 |

### Accessoires

- Côtés disponibles

  - Aluminium AlMg3, découpe laser, 3 mm d’épaisseur

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Support

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Finition

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999