Système de protection solaire DucoSlide SlimFrame 5/80 Ellips 100

Fabricant: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

Système de protection solaire externe et permanente sur la base de panneaux coulissants.

Les lamelles sont fixées dans un profil de cadre discret.

## Caractéristiques:

Lamelles:

Type: Lame Ellips 100

Forme: Forme en Ellips

Matière: extrusions aluminium Al Mg Si 0.5

Hauteur de lamelle: 100 mm

Pas de lamelle: 140 mm

Angle d’inclinaison: 45°

Traitement de surface:

- Standard anodisé naturel (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)

- Thermolaquée polyester en poudre (60-80 µm)

- Côtés:

Côté 5/80: 5 x 80 mm

## Traitement de surface:

- Anodisation: selon Qualanod, épaisseur de couche 15-20µm, standard couleur nature (anodisation incolore)

- Thermolaquée en poudre: selon Qualicoat, minimum moyenne épaisseur de couche 60µm, standard couleurs RAL  70% brillance

Sur demande: autres épaisseurs de couche, couleurs d’anodisation et des degrés brillants, aussi vernissage  "seaside", revêtement texturés et des références de thermolaquée en poudre spécifiques.

## Système coulissant:

### Système coulissant simple:

Vantaux à manoeuvre individuelle.

### Système coulissant symétrique:

Deux vantaux solidaires entre eux qui glissent latéralement en position ouverte ou fermée en parfaite symétrie.

### Système coulissant télescopique:

Deux ou trois vantaux solidaires entre eux qui coulissent successivement.

## Contrôle:

- Manuelle

- Électrique:

Moteur

Tension: 	230 VAC, 50 Hz

Lmax: 2,3 Aac

Pmax: 40 W

Poids maximal: 160 kg

Vitesse maximale: 100 mm/s

Ip degré de protection: IP 55

T° de fonctionnement: -20°C tot +50°C

Charge maximale du moteur: 1,5 Nm

Sécurité de serrage: oui

Service: ne nécessitant aucun entretien (pas de charbons)

Garantie: 1 an

Attestation des cycles de test: 100000

## Rails

### Rail supérieur:

- déplacement des panneaux manuel et système coulissant simple: rail supérieur 31/33/2

- autres configurations: rail supérieur 35/40/2

### Rail inférieur:

- rail inférieur 25/25/4

- rail intégré 		Simple: 80/43

Double: 140/43

Triple: 190/43

## Répond ou est testé selon les normes:

- Qualicoat (en cas d’une finition thermolaquée).

- Qualanod (en cas d’une finition anodisée).

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66: alliage aluminium & durcissement.

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: calculs de force

- Moteur:	EN 60335-1 (Sécurité d’appareils électroménagers – part 1)

EN 60335-2 (Sécurité d’appareils électroménagers – part 2)

EN 12445 (Sécurité d’utilisation de portes à commande électrique)

EN 16005

EN 13241

CE - déclaration de conformité